**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика поставляемого товара** | **Ед. изм.** | **Количе ство** |
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный  7\*14 см | Бинт нестерильный. Материал изготовления медицинская отбеленная марля по ГОСТ 9412-93. Длина не менее 6,7 не более 7,3 м, ширина не менее 13,5 не более 14,5 см. Поверхностная плотность - не менее 30 г/кв.м. Разрывная нагрузка не менее 7 Н (кгс). Капиллярность не менее 7 см/ч. Степень белизны не менее 80%. Толщина скатки не более 16 мм. Число нитей на 10 см2: основы не менее 104, по утку не менее 44." Регистрационное удостоверение – наличие.  Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев. | шт | **6 000** |
| 2 | Бинт марлевый медицинский стерильный  7\*14 см | Полоска марли без швов с обрезанной кромкой. Размер: длина 7 м, ширина 14 см. Материал хлопчатобумажная марля. Отбелено без использования хлора. Соответствие ГОСТ 1172-93. Индивидуальная упаковка. Поверхностная плотность 36 гр./кв.м. Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев. | шт | **180** |
| 3 | Марля медицинская  10 м \* 90 см  плотность 36 г/м² | Марля медицинская в отрезах нестерильная для изготовления перевязочного материала, отбеленная, впитывающая. Предназначена для общей обработки ран.  Длина, м - не менее 10; Ширина, см - не менее 90 не более 92; Материал изготовления - хлопок, отбеленный, простая сетка; Поверхностная плотность, г/м² - не менее 36; Время впитывания воды, секунда - не более 2; Белизна, % - не менее 80; Реакция водной вытяжки – нейтральная; Массовая доля хлористых солей, % - не более - 0,02; Массовая доля сернокислых солей, % - не более - 0,02; Массовая доля кальциевых солей, % - не более - 0,06; Капиллярность, см/ч. - не менее – 10; Влажность, % - не более 8,5; Зольность, % - не более - 0,3; Число нитей на 10 см:   основы - не менее 116; по утку - не менее 74; Разрывная нагрузка полоски 50 х 200мм, кгс:  основы - не менее 8,0; по утку - не менее 3,5.  Регистрационное удостоверение – наличие.  Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев. | упак | **324** |
| 4 | Салфетка марлевая двухслойная стерильная 16\*14 см №10 | Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные по ГОСТ 16427-93 «Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия». Размер:  Длина, см - 16;  Ширина, см - 14;  Материал изготовления - медицинская отбеленная марля по ГОСТ 9412-2021 «Марля медицинская. Общие технические условия».  Толщина скатки, см - 3;  Степень белизны, % - 80;  Капиллярность, см/ч - 7;  Разрывная нагрузка, кгс - 8;  Упаковка, шт - 10.  Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев. | упак | **2 200** |